宁夏建设新技术协会推广认证保温系统及材料产品目录

| 序号 | 产品技术名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 执行标准 | 推广范围 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外保温系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | ------- | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2022]第H001号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 2 | 模塑绝热聚苯板薄 抹灰外墙保温系统 | 石嘴山市丰本（集团）发展有限公司 | ------- | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 | 建筑节能 工程 | 宁建（推证）字[2022]第H022号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 3 | 亚士创能保温装饰一体板系统（保温材料 TPS板） | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | ———— | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H003号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 4 | 亚士创能保温装饰一体板系统（保温材料 岩棉条） | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | ———— | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H004号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 5 | 保温装饰一体板系统（保温材料石墨聚苯板） | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | ———— | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H005号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 二、保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外保温聚合物抹面砂浆（Y型） | 宁夏圣特保温材料有限公司 | Y型（胶液型） （A组分：粉料25kg/袋B组分：液料30kg/桶） | 《外墙外保温用膨胀聚苯乙稀板抹面胶浆》JC/T993-2006 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第T006号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 2 | 外保温聚合物粘结砂浆（Y型） | 宁夏圣特保温材料有限公司 | Y型（胶液型） （A组分：粉料25kg/袋B组分：液料30kg/桶） | 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》 JC/T992-2006 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第T006号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 3 | 建筑外墙外保温用岩棉制品（岩棉板） | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | TR10； 导热系数：≤0.040W/（m.k）； 燃烧性能：A（A1）级 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第T001号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 4 | 外墙保温用 岩棉制品 | 宁夏领航岩棉 科技有限公司 | 岩棉板： 导热系数≤0.040W/（m﹒k）； 岩棉条： 导热系数≤0.046W/（m﹒k）； 燃烧性能：A(A1)级 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2021]第T001号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 5 | 热固复合石墨改性 聚苯乙烯保温板 | 宁夏保利节能 科技有限公司 | 密度：≥100，≤150kg/m3； 导热系数：≤0.045W/(m．k)； 燃烧性能：A(A2)级 | 《热固复合石墨改性聚苯乙烯保温板》 Q/BLJ 005-2020 | 建筑外墙外 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H027号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 6 | 石墨改性模塑聚苯乙烯保温板 | 宁夏金豐实业有限责任公司 | 导热系数：≤0.033W/(m·K)； 燃烧性能：B1级 | 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》 JC/T2441—2018 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H026号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 7 | 石墨改性模塑聚苯乙烯保温板 | 银川佰利庚工贸有限公司 | 导热系数：≤0.033W/(m·K)； 燃烧性能：B1级 | 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》 JC/T2441—2018 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H028号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 8 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 宁夏保利节能科技有限公司 | G型050级； 燃烧性能：A2级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JC/T 536-2017 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H027号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 9 | EPS模块 | 固原市惠润节能环保建材有限 公司 | 普通模块： 表观密度：20㎏/m³； 导热系数：0.037W/（m﹒k） 燃烧性能：B2级 表观密度：30㎏/m³； 导热系数：0.033W/（m﹒k）； 燃烧性能：B1级 | 《EPS模块节能建筑应用技术标准》 DB64/T 1510-2017 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H023号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 10 | 热固复合聚苯 乙烯泡沫保温板 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 1200㎜*600㎜*80㎜ G型050级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2019]第T011号 | 2019年12月2日 至2021年12月1日 |
| 11 | EPS模块 | 宁夏柏泰恒晟 工贸有限公司 | 表观密度：20、30Kg/m³； | 《EPS模块节能建筑应用技术标准》 DB64/T 1510-2017 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2019]第T004号 | 2019年10月10日 至2021年10月9日 |
| 12 | 石墨聚苯乙烯 EPS板 | 宁夏柏泰恒晟 工贸有限公司 | 表观密度：18〜22kg/m³； 导热系数：≤0.033W/（m．k）； 燃烧性能：B1级 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2019]第T005号 | 2019年10月10日 至2021年10月9日 |
| 13 | 石墨聚苯板 | 芜湖市秋华保温材料有限责任 公司 | 表观密度：18〜22kg/m³； 导热系数：≤0.033W/（m.k）； 燃烧性能：B1级 | 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》 JC/T 2441-2018 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2019]第T007号 | 2019年10月10日 至2021年10月9日 |
| 14 | 石墨改性模塑 聚苯乙烯板 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限 公司 | 表观密度：18～22kg/m³； 导热系数：≤0.033W/（m．.k）； 燃烧性能：B1级 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H016号 | 2020年7月3日 至2021年7月2日 |
| 15 | FL聚合聚苯板（AEPS） | 山东国创节能科技股份有限公司 | G型： 导热系数：≤0.050W/( m﹒k)； 燃烧性能等级：A(A2)级* | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2018]第T018号 | 2018年12月17日 至2020年12月16日 |
| 三、保温装饰一体化板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯 泡沫塑料板 | 宁夏圣特保温材料有限公司 | 导热系数：≤0.033W/(m.K)；燃烧性能：B1级 | 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙稀泡沫塑料板》 JC/T 2441-2018 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第T002号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 2 | 薄型石材保温装饰一体复合板 | 宁夏有明新型材料有限公司 | 900㎜*600㎜Ⅰ型、Ⅱ型 | 《超薄石材装饰保温板》Q/NYM001-2020 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H002号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 3 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 宁夏圣特保温材料有限公司 | G-050； 导热系数：≤0.033W/(m.K)；燃烧性能：B1级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第T003号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 4 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 宁夏金豐实业有限责任公司 | G型050级； 燃烧性能：A2级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑外墙外保温工程 | 宁建（推证）字[2021]第T007号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 5 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | G型050级； 燃烧性能：A2级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑外墙外保温工程 | 宁建（推证）字[2021]第T008号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 6 | 热固型改性聚苯板 | 兰州瑞德隆挤塑发泡材料有限 公司 | D型040级； 导热系数：≤0.040W/（m﹒k）； 燃烧性能：B1级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2021]第T002号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 7 | 石墨EPS保温 装饰一体板 | 四川三棵树涂料有限公司 | 单位面积质量：＜20kg/m2； 导热系数：0.033W/(m·K)； 燃烧性能：B1级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外 保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第T010号 | 2020年12月18日 至2022年12月17日 |
| 8 | 陶瓷薄板保温装饰一体板（热固复合聚苯乙烯泡沫塑料 保温板） | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 单位面积质量：20～30㎏/㎡； 导热系数：≤0.050W/（m﹒k）； 燃烧性能：A2级* | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第T005号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 9 | 陶瓷薄板保温装饰一体板（石墨基EPS板） | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 单位面积质量：＜20㎏/㎡； 导热系数：≤0.033W/（m﹒k）； 燃烧性能： B1级* | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第T006号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 10 | 装饰保温一体板（保温材料EPS） | 宁夏北方七彩节能建材有限公司 | 单位面积质量：＜20 kg/㎡ ； 导热系数：≤0.041W/(m．k)； 燃烧性能不低于B2级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外保温 工程 | 宁建（推证）字[2021]第H011号 | 2021年9月3日 至2022年9月2日 |
| 11 | 装饰保温一体板（保温材料岩棉） | 宁夏北方七彩节能建材有限公司 | 单位面积质量：20～30kg/m2 ； 导热系数：≤0.046W/(m．k)； 燃烧性能：A1级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外保温 工程 | 宁建（推证）字[2021]第H012号 | 2021年9月3日 至2022年9月2日 |
| 12 | 保温装饰板（岩棉复合无机面板） | 山东国创节能科技股份有限公司 | 单位面积质量：20～30kg/㎡ ； 导热系数：≤0.040W/(m．k)； 燃烧性能：A1级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外保温工程 | 宁建（推证）字[2021]第H019号 | 2021年9月3日 至2022年9月2日 |
| 13 | 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 导热系数：≤0.033W/(m·k);燃烧性能： B1级 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906-2013 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H024号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 14 | 保温装饰一体板 （保温材料岩棉带） | 四川三棵树涂料有限公司 | 单位面积质量:20～30㎏/㎡； 导热系数:≤0.046W/（m﹒k）； 燃烧性能：Ⅱ型A（A1）级* | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外 保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H029号 | 2020年12月18日 至2021年12月17日 |
| 15 | 保温装饰一体板 （保温材料EPS） | 四川三棵树涂料有限公司 | 单位面积质量：＜20 kg/m2 ； 导热系数：≤0.039W/(m．k)； 燃烧性能：Ⅰ型B1级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙外 保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H030号 | 2020年12月18日 至2021年12月17日 |
| 16 | 硬泡聚氨酯复合陶板一体板 | 西安永安建筑科技有限责任公司 | 导热系数：≤0.024W/（m.k）； 燃烧性能：B1级 | 《保温装饰外墙 外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑保温 工程 | 宁建（推证）字[2019]第T008号 | 2019年10月10日 至2021年10月9日 |
| 17 | EPS保温装饰 一体板 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 单位面积质量:＜20㎏/㎡； 导热系数：≤0.039W/（m﹒k）； 燃烧性能：B2级* | 《保温装饰板外墙 外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H017号 | 2020年7月3日 至2021年7月2日 |
| 18 | 岩棉保温装饰 一体板 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 单位面积质量：20～30㎏/㎡； 导热系数：≤0.048W/（m﹒k）； 燃烧性能：A（A1）级* | 《保温装饰板外墙 外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H018号 | 2020年7月3日 至2021年7月2日 |
| 19 | 装饰保温一体板 （保温材料EPS） | 宁夏北方七彩节能建材有限公司 | 单位面积质量：＜20 kg/㎡； 导热系数：≤0.039W/(m．k)； 燃烧性能：B2级 | 《保温装饰板外墙 外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H020号 | 2020年7月3日 至2021年7月2日 |
| 20 | 装饰保温一体板 （保温材料岩棉） | 宁夏北方七彩节能建材有限公司 | 单位面积质量：20～30kg/㎡； 导热系数：≤0.046W/(m．k)； 燃烧性能：A1级 | 《保温装饰板外墙 外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第H021号 | 2020年7月3日 至2021年7月2日 |
| 21 | MS（EPS）保温装饰 复合板 | 宁夏美世建材 有限公司 | 表观密度：﹤20kg/㎡； 导热系数：≤0.039W/（m .k） 燃烧性能：B2级* | 《MS保温装饰复合板》Q/MSJ 003-2013 | 建筑节能 工程 | 宁建（推证）字[2020]第H007号 | 2020年1月17日 至2021年1月16日 |
| 22 | FL聚合聚苯板保温装饰板（简称AEPS保温装饰板）外墙外保温系统 | 山东国创节能科技股份有限公司 | ———— | 《FL聚合聚苯板保温装饰板（简称AEPS保温装饰板）外墙外保温系统》 Q/CBF 03-2016 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2018]第T017号 | 2018年12月17日 至2020年12月16日 |
| 23 | 柔性饰面层保温装饰一体化板 | 宁夏育鹏达 科贸有限公司 | ———— | 《聚合物柔性界面层保温装饰一体化板》Q/YPD 001-2017 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2018]第T021号 | 2018年12月7日 至2020年12月13日 |
| 四、粘结材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外保温聚合物抹面胶浆（乳液型） | 银川金尊双木工贸有限公司 | Y型 | 《外墙外保温用膨胀聚苯乙稀板抹面胶浆》JC/T993-2006 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H020号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 2 | 外保温聚合物粘结剂（乳液型） | 银川金尊双木工贸有限公司 | Y型 | 《墙体保温用膨胀聚苯乙稀板胶粘剂》JC/T992-2006 | 建筑外墙保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H021号 | 2022年8月3日 至2023年8月2日 |
| 3 | 外保温聚合物 抹面胶浆 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 乳液型 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第T004号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 4 | 外保温聚合物 粘结剂 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 乳液型 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906-2013 | 建筑外墙 外保温工程 | 宁建（推证）字[2020]第T003号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 5 | 双组份聚合物抹面 胶浆（乳液型） | 石嘴山市丰本（集团）发展有限公司 | ———— | 《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T 993-2006 | 建筑节能 工程 | 宁建（推证）字[2021]第H002号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 6 | 双组份聚合物粘结 胶浆（乳液型） | 石嘴山市丰本（集团）发展有限公司 | ———— | 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》 JC/T 992-2006 | 建筑节能 工程 | 宁建（推证）字[2021]第H003号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 五、网格布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐碱玻璃纤维 网格布 | 平罗县大德玻璃 纤维有限公司 | ARNP5*5-100L(130)； ARNP6*6-100L(160) | 《耐碱玻璃纤维网布》 JC/T841-2007 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H007号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |
| 2 | 耐碱玻璃纤维 网布 | 平罗县华盛玻璃 纤维有限公司 | ARNP5*5-100L(160)； ARNP5*5-100L(130) | 《外墙外保温系统材料质量检验标准》 DB64/T 265-2017 | 建筑外墙 保温工程 | 宁建（推证）字[2022]第H008号 | 2022年4月7日 至2023年4月6日 |